济宁诚润新材料科技有限公司

质检单

产品名称：六亚甲基双硬脂酰胺MEB-HMS

| NO。 | 指标名称 TEST | 质量标准 SPEC。 |  | 分析结果 RESULT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 Appearance | 粉末或微粒 powder or particle |  |  |
| 2 | 酸值 mgKOH/g Acid Value | ≤8.5 |  | 5.32 |
| 3 | 胺值mgKOH/g Total Amine Value | ≤6.0 |  | 2.13 |
| 4 | 色值（Gandner） Color | ≤3 |  | 2 |
| 5 | 加热减量 ℅ Weight Loss by Heating | ≤0.5 |  | 0.04 |
| 6 | 熔点 ℃ Initial Melting Point | 135--145 |  | 138 |
| 7 | 闪点 ℃ Flash PT Open Cup | ≥275 |  |  |
| 结 果 |  | 备 注 | 批次及日期： |  |

质检员：                           化验日期：

济宁诚润新材料科技有限公司

质检单

产品名称：六亚甲基双硬脂酰胺MEB-HMS

| NO。 | 指标名称 TEST | 质量标准 SPEC。 |  | 分析结果 RESULT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 Appearance | 粉末或微粒 powder or particle |  |  |
| 2 | 酸值 mgKOH/g Acid Value | ≤8.5 |  |  |
| 3 | 胺值mgKOH/g Total Amine Value | ≤6.0 |  |  |
| 4 | 色值（Gandner） Color | ≤3 |  |  |
| 5 | 加热减量 ℅ Weight Loss by Heating | ≤0.5 |  |  |
| 6 | 熔点 ℃ Initial Melting Point | 135--145 |  |  |
| 7 | 闪点 ℃ Flash PT Open Cup | ≥275 |  |  |
| 结 果 |  | 备 注 | 批次及日期： |  |

质检员：                           化验日期：